相图与合金性能的关系

【教学目标】

1.相图与合金性能的关系。

2.如何分析相图作为选材的依据。

【重点、难点】

如何分析相图作为选材的依据。

【教学方法】

讲授法

一、相图与性能的关系

1.  合金的工艺性能与相图的关系

（1） 铸造性能

1）液固相线距离愈小，结晶温度范围愈小→合金的流动性好→有利于浇注。

2）液固相线距离大→枝晶偏析倾向愈大，合金流动性也愈差，形成分散缩孔的倾向也愈大，使铸造性能恶化。

3）共晶成分和接近共晶成分或选择结晶温度间隙最小的成分铸造性能最好。

（2）锻造、轧制性能

单相固溶体合金变形抗力小，变形均匀，不易开裂，塑性、韧性好，所以，共晶线两侧的合金适合于锻压，但切削加工性较差（表面精度降低）。双相合金则反之。

【课堂小结】

本次课主要学习合金相图与合金性能的关系，重点要求掌握如何分析相图作为选材的依据。