授课教案

| 授课节次 | 5-1-2 | 课程 名称 | 5.1.2 外墙勒脚的维修内容 | 授课序号 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 物业管理 | 任课教师 | 傅佳 |
| 课 型 | 理论课 （√）实践课（ ） | 授课时数 | 1课时 |
| 场 所 | 普通教室□ 多媒体教室▇ 计算机房□ 实训室□ 语音室□ 其它□ |
| 教学目的 | 1.了解外墙勒脚损坏； 2.掌握外墙勒脚维修处理。 |
| 本次课 主要内容 | 5.1.2 外墙勒脚的维修内容 |
| 本次课 重点难点 | 重点：外墙勒脚维修处理； 难点：外墙勒脚维修处理。 |
| 教学内容 | 一、外墙勒脚损坏 1.外墙勒脚的坏损一般为抹灰面层出现局部裂缝、整体开裂、局部粉质剥落、面层整体滑落、受撞或其他外力作用后变形等。 2.外墙勒脚因施工质量或雨水呛入勒脚产生的局部裂缝的修理。 二、外墙勒脚维修 1.勒脚采用一般抹灰(抹水泥砂浆、抹混合砂浆、抹石灰砂浆等)面的局部粉质剥落、面层整体滑落的修补： （1）清底和铲口； （2）抹底层灰； （3）抹罩面灰：待底层灰用手按无手印时就可以抹灰罩面。罩面灰尽量与原抹灰层用料相同，颜色一致，面层灰应与原抹灰面取平，并在接茬处压光成一体。 2.勒脚采用装饰抹灰面(水刷石、干粘石、斩假石等)的修补方法可参照墙面水刷石面层的修补方法进行，但要注意的是清底并水浇基层后要刷一层素水泥浆后再按水刷石、干粘石、斩假石(剁斧石)等的施工方法进行作业即可。 3.勒脚采用大理石、花岗岩、蓝田玉、汉白玉板等块料镶贴的维修。 大理石或花岗岩等装饰面板粘贴固定用的钢筋或绑扎的钢丝锈蚀时或因碰撞等原因会造成装饰面石板材的开裂和剥落现象，一般采取如下的方法进行修补： （1）板材破裂时，可用环氧树脂或502号胶粘接修补。 （2）板材剥落时，采用“树脂锚固螺栓法”进行加固，方法如下： a按事先放线的定位尺寸沿维修墙面钻孔，一般要求每平方米钻8～14个孔，且保证每块板材不少于4个孔。钻孔时钻头要向下成15°倾角以防止浆液外流，钻孔深度要求钻入基层灰30 mm以上。 b孔洞清灰后应立即用树脂枪把按表5-1配制的环氧树脂浆灌满孔，然后放入锚固螺栓(锚固螺栓应先除锈，螺栓直径应小于孔径2～4 mm)。 c锚固、封口。灌孔后2～3 d，即可进行螺栓锚固，然后采用108胶白水泥浆掺颜料封板材洞口，使颜色与面砖表面接近一致。 勒脚镶贴的板材出现大面积坏损时，应拆除重贴，施工方法要按大理石、花岗岩板材镶贴的施工工艺要求进行镶贴修补。 |
| 课堂小结 | 本节主要学习外墙勒脚的维修内容。 |