实际金属的结构

【教学目标】

1.了解多晶体。

2.了解晶体的缺陷；

【重点、难点】

晶体的缺陷 。

【教学方法】

讲授法

一、多晶体和晶界

1.单晶体—把晶体看成是由原子按一定的几何规律作周期性排列而成的，即晶体内部的晶格位向是完全一致的晶体，这样的晶体称为单晶体。

2.晶粒—外形不规则的小晶体。

3.晶界—晶粒与晶粒之间的界面。

4.多晶体—实际上由许多晶粒组成的晶体。

二、晶体的缺陷

由于各种原因，实际晶体中原子的规律排列受到干扰和破坏，使晶体中的某些原子偏离正常位置，造成原子排列的不完全性。

线缺陷

面缺陷

晶体缺陷对晶体的性能和物理化学变化(如强度、塑性、扩散、固态相变等)都有着重大的影响。

三、晶体的各向异性

1.当晶体内部的晶格位向完全一致而形成理想状态下的单晶体时，该晶体必然具有各向异性的特征。

2.但实际金属是多晶体，表现各向同性。

【课堂小结】

本次课主要学习了实际金属的晶体结构，要求掌握多晶体的概念及晶体缺陷的类型。