《建筑材料》课程

第1章第2节第2知识点教案

| 知识点元数据信息 |
| --- |
| 标题 | 常见建筑材料见证取样 |
| 关键字 | 见证取样 | 描述 | 常见建筑材料见证取样方法 |
| 是否为重点 | 是 | 是否为难点 | 否 |
| 典型学习时间 | 15分钟 |
| 专业大类 | 土建大类 |
| 所属专业 | 建筑工程技术 |
| 适用课程 | 建筑材料 |
| 适用学校类型 | 普通高职大专院校学生、技工校学生 |
| 版权限制 |  |
| 文档编辑 | 李姗姗 | 编辑时间 | 2018年9月 |
| 审核校对 | XXXX | 审核日期 | XXXX |

第1章第2节第2知识点教案

常见建筑材料见证取样

引入策略

通过提出课程相关问题，扩展学习者的思维，激发学习者掌握常见建筑材料见证取样的相关内容。

引入内容：

# 上一节我们学习了材料的分类与技术标准，对建筑材料有了进一步了解，那么这节课我们来学习如何对常见的建筑材料进行见证取样。

# 教学目标

掌握常见建筑材料见证取样相关内容。

教学重点及难点

# 重点：了解常见建筑材料见证取样方法

# 难点：不同材料见证取样方法的比较

学习内容（教学内容）

- 引言

# 上一节我们学习了材料的分类与技术标准，对建筑材料有了进一步了解，那么这节课我们来学习如何对常见的建筑材料进行见证取样。

- 授课内容

依据《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ190－2010的要求：

1、进场材料的检测试样，必须从施工现场随机抽取，严禁在现场外制取。

2、 施工过程质量检测试样，除确定工艺参数可制作模拟试样外，必须从现场相应的施工部位制取。

3、施工单位及其取样、送检人员必须确保提供的检测试样具有真实性和代表性。

4、见证人员必须对见证取样和送检的全过程进行见证，且必须确保见证取样和送检过程的真实性。

5、抽取的检测试样在见证人员的监护下送检测中心。

6、检测中心收样 ，由建设单位人员填写检测委托单，见证人员须在委托单上签字。

7、建设单位填写委托单时，应提供原材料生产厂家、出厂日期，产品品种规格、编号等相关信息。

常见建筑材料见证取样方法

1、水泥 GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》

⑴检测参数：

强度、凝结时间、安定性、细度（选择性指标）

⑵频率：

按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过 200t 为一批，散装不超过500t 为一批，每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时，应进行复验，并按复验结果使用。

⑶取样方法：

可连续取，亦可从20个以上不同部位取等量样品，采用取样管，插入水泥适当深度，用大拇指按住气孔，小心抽出取样管，将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中，总量不少于12kg。

2、钢筋混凝土用钢材

2.1 钢筋原材料

⑴频率：

一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成，每批重量不大于60t。

⑵取样方法：

①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。

序号	检测项目	取样数量	取样方法

1	拉伸	2	任选2根钢筋切取，长度约450mm

2	冷弯	2	任选2根钢筋切取，长度约350mm

3	尺寸偏差	逐支	一般就用力学性能试件做

4	重量偏差	不少于5	从不同根钢筋上截取，长度不小于500mm

②冷轧带肋钢筋GB13788-2000《冷轧带肋钢筋》

序号	检测项目	取样数量	取样方法

1	拉伸	1	在每（任）盘中随机切取，拉伸长约450mm，弯曲长约350mm

2	弯曲（反复）	2

③冷轧扭钢筋JG190-2006《冷轧扭钢筋》

每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台（套）轧机生产的钢筋组成，且每批不大于20t。

序号	检测项目	取样数量	取样方法

1	拉伸	2	随机抽取，每根钢筋只能截取1根拉伸，1根弯曲试样。先去掉钢筋端部500mm后，再截取试样。试样长度：取偶数倍节距，且不应小于4倍节距，同时不小于500mm。

2	冷弯	1

2.2 钢筋焊接 JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》

2.2.1闪光对焊

⑴频率：

同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批，当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周内累计计算，如累计仍不足300个接头，也应按一批计算。

⑵取样方法：

每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸，抽取3个长约350mm接头做冷弯。

2.2.2 电弧焊、电渣压力焊、气压焊、

⑴频率：

在一般构筑物中，以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批，在现浇钢筋混凝土结构中，在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批，不足300个接头，按一批计算。

⑵取样方法：

①电弧焊：每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸

②电渣压力焊：每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸

③气压焊：在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中，随机抽取3个接头做拉伸，在梁、板水平钢筋连接中，随机抽取3个接头做冷弯。

2.3 钢筋机械连接 JGJ107-2010《钢筋机械连接技术规程》

⑴频率：

工艺检验：钢筋连接工程开始前及施工过程中，应对每批进场钢筋进行接头工艺检验

现场检验：同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头，以500个为一批

⑵取样方法：

工艺检验：每种规格钢筋随机截取3个接头做拉伸和残余变形。

现场检验：在工程结构中随机截取3个接头做拉伸试件。

3、砂、石GB/T14684-2011《建筑用砂》、GB/T14685-2011《建筑用卵石、碎石》

⑴频率：

按同产地同规格分批验收，采用大型工具（如火车、货船或汽车）运输的，以400m3或600t为一批，采用小型工具（如拖拉机等）运输的，以200 m3或300t为一批，不足上述量者，按一验收批进行验收。当砂石质量比较稳定、进料量较大时，可1000t为一验收批。

⑵取样方法：

①从料堆上取样时，取样部位应均匀分布，取样前应先将取样部位表层铲除，然后由各部分抽取大致相等的砂8份，石子15份，组成各自一组样品

②从皮带运输机上取样时，应在皮带运输机机尾的出料处用接料器定时抽取砂4份，石子8份组成各自一组样品

③从火车、汽车、货船上取样时，应从不同部位和深度抽取大致相等的砂8份，石16份组成各自一组样品

④数量：每一试验项目所需砂最少取样质量

试验项目	最少取样质量（g）

⑴筛分析	4400

⑵含泥量	4400

⑶泥块含量	20000

⑷表观密度	2600

⑸堆积密度	5000

⑹吸水率	4000

⑺含水率	1000

每一试验项目所需碎石或卵石最少取样质量（kg）

试验项目	最大公称粒径（mm）

9.5	16.0	19.0	26.5	31.5	37.5	63.0	75.0

⑴筛分析	9.5	16.0	19.0	25.0	315.	37.5	63.0	80.0

⑵含泥量	8.0	8.0	24.0	24.0	40.0	40.0	80.0	80.0

⑶泥块含量	8.0	8.0	8.0	24.0	40.0	40.0	80.0	80.0

⑷表观密度	8.0	8.0	8.0	8.0	12.0	16.0	24.0	24.0

⑸堆积密度	40.0	40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	120.0	120.0

⑹针片状	1.2	4.0	8.0	12.0	20.0	40.0	40.0	40.0

⑺压碎值	按试验要求的粒级及数量取样

⑻含水率	按试验要求的粒级及数量取样

⑼吸水率	2.0	4.0	8.0	12.0	20.0	40.0	40.0	40.0

每验收批砂石至少应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量检验，对于碎石或卵石，还应检验针片状颗粒含量。对于人工砂及混合砂，还应检验石粉含量，对于重要工程或特殊工程，应根据工程要求增加检测项目。

4、混凝土、砂浆性能

4.1 混凝土抗压强度 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》7.4.1

⑴频率：

1 每拌制 100 盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次；

2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时，取样不得少于一次；

3 当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次；

4 每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；

5 每次取样应至少留置一组标养试件，同条件养护试件留置组数应根据实际需要确定。

⑵取样方法：

在浇筑地点随机抽取，从同一盘或同一车混凝土中取样，制作150mm×150mm×150mm试件，每组3个。标养试块制作后应在温度为20±5℃的环境下静置一昼夜至二昼夜，然后编号、拆模。拆模后立即进行标准养护（工地无条件的可送至试验室）。同条件养护试块的拆模时间可与实际构件拆模时间相同，拆模后，试块仍需同条件养护。

试块完成终凝后，在见证人员见证下及时在试块表面刻制试样制作日期、部位、强度等级、刻制的文字应清晰可见，否则检测单位将不得在出具报告上加盖“有见证检测”章。

4.2 混凝土抗渗GB/T 50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》

⑴频率：

同一工程、同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试件，且每项工程不得少于两组，留置组数应视结构的规模和要求而定。

⑵取样方法：

在浇筑地点随机取样，且与强度试件必须是同一次拌合物，从同一盘或同一车混凝土中取样，每组制作6个试件。

4.3 混凝土抗折强度 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》

⑴频率：

每100m3的同配合比混凝土，取样1次，不足100m3按1次计。每次取样应至少留置1组标养试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定，最少1组。

⑵取样方法：

在浇筑地点随机取样，制作尺寸150mm×150mm×550mm，每组3块。

4.4 混凝土配合比 JGJ 55-2011  GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》

⑴频率：

同一工程、同一施工工艺、同种材料、同一强度的混凝土应通过试配确定配合比，当原材料发生变化时，应重新进行试配。

⑵取样方法：

按水泥、砂、石、外加剂等取样规定抽取各种原材料试样，每种配合比取样数量一般为：C30以上（含C30）水泥、砂、石子分别不少于50kg, 75kg, 160kg。若需要使用掺合料或外加剂，应按预计掺量一同送来（抗渗加倍）

4.5 砌筑砂浆抗压强度JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》

⑴频率：

每一楼层或每250m3砌体中各种强度等级的砂浆，每台搅拌机至少制作抗压试件一组，当强度等级或配合比变更时，另做试件，基础砌体可按一个楼层计。

⑵取样方法：

在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块（同盘砂浆只应制作一组试块），采用70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件，每组3个，试件制作后应在温度为20±5℃的环境下静置24±2h，对试件进行编号、拆模。当气温较低时或者凝结时间大于24h的砂浆，可适当延长时间，但不应超过2d，试件拆模后立即进行标准养护（工地无条件的可送至试验室）。

试块完成终凝后，在见证人员见证下及时在试块表面刻制试样制作日期、部位、强度等级、刻制的文字应清晰可见。

4.6 砂浆配合比 JGJ98-2010  GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》

⑴频率：

砌筑砂浆应通过试配确定配合比，当砂浆组成材料有变更时，其配合比应重新确定。

⑵取样方法：

按水泥、砂、外加剂等取样规定抽取各种原材料试样。

每种配合比取样数量一般为：每组配比用的水泥、砂、分别不少于10kg、50kg。若需使用掺加料或外加剂，应按预计掺量一同送来。

总结评价

本知识点主要介绍了如何常见的建筑材料进行见证取样的有关知识，掌握了各种材料的取样方法的不同，了解了相关的检测知识。

课后测试

- 常见的建筑材料如何进行见证取样。？