《建筑材料》课程

第2章第1节第2知识点教案

| 知识点元数据信息 |
| --- |
| 标题 | 砌块 |
| 关键字 | 砌块 | 描述 | 砌块的主要技术性质 |
| 是否为重点 | 是 | 是否为难点 | 否 |
| 典型学习时间 | 15分钟 |
| 专业大类 | 土建大类 |
| 所属专业 | 建筑工程技术 |
| 适用课程 | 建筑材料 |
| 适用学校类型 | 普通高职大专院校学生、技工校学生 |
| 版权限制 |  |
| 文档编辑 | 李姗姗 | 编辑时间 | 2018年9月 |
| 审核校对 | XXXX | 审核日期 | XXXX |

第2章第1节第2知识点教案

砌块

引入策略

通过提出课程相关问题，扩展学习者的思维，激发学习者掌握砌块的相关知识。

引入内容：

建筑工程中砌墙除了常用的普通烧结砖之外，还会用到一种体积比砖大、比大板小的新型墙体材料建筑砌块，其有何分类有何技术性质，学习了这一小节就知道了。

# 教学目标

# 1、掌握砌块的技术性质、强度等级与质量等级的划分及合理应用；

# 2、了解砌块技术性质及应用的特点。

# 教学重点及难点

# 重点：砌块的应用

难点： 熟悉砌块的技术性质

学习内容（教学内容）

- 引言

建筑工程中砌墙除了常用的普通烧结砖之外，还会用到一种体积比砖大、比大板小的新型墙体材料建筑砌块，其有何分类有何技术性质，学习了这一小节就知道了。

二、授课内容

建筑砌块是一种体积比砖大、比大板小的新型墙体材料，其外形多为直角六面体，也有各种异形的。

砌块按规格可分为大型（高度>980）、中型（高度380-980）和小型（高度380-115）；按用途可分为承重砌块和非承重砌块；按孔洞率分为实心砌块、空心砌块；按原料的不同可分为硅酸盐混凝土砌块、普通混凝土砌块、轻骨料混凝土砌块。

一、蒸压加气混凝土砌块（代号ACB）

蒸压加气混凝土砌块(简称加气混凝土砌块)，代号ACB，是以钙质材料（水泥 石灰）和硅质材料（砂 矿渣 粉煤灰）加气剂为基本原料，经过磨细，并以铝粉为发气剂，按一定比例配合，再经过料浆浇筑、发气成型、坯体切割和蒸压养护等工艺制成的一种轻质、多孔的建筑材料。

如以粉煤灰、石灰、石膏和水泥等为基本原料制成的砌块，称为蒸压粉煤灰加气混凝土砌块；以磨细砂、矿渣粉和水泥等为基本原料制成的砌块，称为蒸压矿渣砂加气混凝土砌块。

1、蒸压加气混凝土砌块的规格尺寸

其公称尺寸见表7.11。

2、蒸压加气混凝土砌块的主要技术要求

- (1)砌块的强度级别

砌块按抗压强度分为A1.0、A2.0、A2.5、A3.5、A5.0、A7.5、A10.0七个强度级别，各级别的立方体抗压强度值见表7.12。

- (2)体积密度等级

砌块按体积密度分为B03、B04、B05、B06、B07、B08（如04为体积密度≦400）六个体积密度级别，见表7.13。

- (3)砌块的质量等级

砌块按尺寸偏差、外观质量、体积密度和抗压强度分为优等品(A)、一等品(B)和合格品三个质量等级，其具体指标见表7.14。

- (4)砌块的干燥收缩、抗冻性和导热系数

砌块的收缩性、抗冻性和导热系数(干态)应符合表7.15的规定。

3、蒸压加气混凝土砌块的应用

蒸压加气混凝土砌块质量轻，表观密度约为粘土砖的1/3，具有保温、隔热、隔音性能好，抗震性强、耐火性好、易于加工、施工方便等特点，是应用较多的轻质墙体材料之一。适用于低层建筑的承重墙、多层建筑的间隔墙和高层框架结构的填充墙，也可用于一般工业建筑的围护墙，作为保温隔热材料也可用于复合墙板和屋面结构中。

二、蒸养粉煤灰砌块（代号FB)

粉煤灰砌块(代号FB)是硅酸盐砌块中常用品种之一。

硅酸盐砌块是以粉煤灰、炉渣等硅质材料为主要原料，掺入适量石灰、石膏和骨料（炉渣、矿渣）加水拌匀，经振动成型、蒸汽养护而成。

1、技术要求

粉煤灰砌块的主要规格尺寸有两种：

880mm×380mm×240mm

880mm×430mm×240mm

砌块端面应加灌浆槽，坐浆面宜设抗剪槽，砌块各部位名称如图7.4所示。砌块的强度等级按立方体抗压强度分为10和13两个强度等级。按其外观质量、尺寸偏差和干缩性能分为一等品(B)和合格品(C)。砌块的立方体抗压强度、碳化后强度、抗冻性能和密度及干缩值应符合表7.16的规定。

2、应用

粉煤灰砌块的干缩值比水泥混凝土大，弹性模量低于同强度的水泥混品可用于耐久性要求不高的一般工业和民用建筑的围护结构和基础，但不适用于有酸性介质侵蚀、长期受高温影响和经受较大振动影响的建筑物。

三、普通混凝土小型空心砌块（代号NHB）

普通混凝土小型砌块(代号NHB)是以水泥为胶结材料，砂、碎石或卵石为（普通砼），加水搅拌，振动加压成型，养护而成的小型砌块。

砌块的主规格尺寸为390mm×190mm×190mm，砌块按尺寸偏差和外观质量分为优等品(A)、一等品(B)和合格品(C)三个质量等级，其具体要求见表7.17。砌块的主要技术要求包括外观质量、强度等级、相对含水率、抗渗性及抗冻性。

按抗压强度分为MU3.5、MU5.0、MU7.5、MU10.0、MU15.0、MU20.0六个强度等级，具体要求见表7.18。

四、 轻骨料混凝土小型空心砌块(代号LHB)

- 轻骨料混凝土小型空心砌块(代号LHB)，是由水泥、砂(轻砂或普通砂)、轻粗骨料、水等经搅拌、成型而得。

轻骨料混凝土小型空心砌块按砌块孔的排数分为五类：实心(0)、单排孔(1)、双排孔(2)、三排孔(3)和四排孔(4)。

按其密度可分为500、600、700、800、900、1000、1200、1400八个等级；按其强度可分为1.5、2.5、3.5、5.0、7.5、10.0六个等级；按尺寸允许偏差和外观质量分为一等品(B)、合格品(C)两个等级。

主要用于保温墙体(＜3.5MPa)或非承重墙体、承重保温墙体(≥3.5MPa)。

五、 混凝土中型空心砌块

六、企口空心混凝土砌块.

总结评价

本知识点主要介绍了各种砌块的有关知识，重点讲解了相关砌块的定义、分类和主要技术性质。

课后测试

- 砌块的主要技术性质有哪些？