《建筑材料》课程

第2章第2节第1知识点教案

| 知识点元数据信息 |
| --- |
| 标题 | 水泥的生产及分类 |
| 关键字 | 水泥胶砂强度检测 | 描述 | 了解水泥胶砂强度检测的相关知识 |
| 是否为重点 | 是 | 是否为难点 | 否 |
| 典型学习时间 | 15分钟 |
| 专业大类 | 土建大类 |
| 所属专业 | 建筑工程技术 |
| 适用课程 | 建筑材料 |
| 适用学校类型 | 普通高职大专院校学生、技工校学生 |
| 版权限制 |  |
| 文档编辑 | 李姗姗 | 编辑时间 | 2018年7月 |
| 审核校对 | XXXX | 审核日期 | XXXX |

第2章第2节第1知识点教案

水泥的生产与分类

引入策略

通过提出课程相关问题，扩展学习者的思维，激发学习者掌握水泥胶砂强度检测的相关知识。

引入内容：

# 建筑工程中最常用的建筑材料之一就是水泥，其中水泥的强度是怎么测定出来的呢，学习了这一小节就知道了。

# 教学目标

掌握水泥胶砂强度检测的相关知识。

教学重点及难点

# 重点：了解水泥胶砂强度检测的相关知识

难点：相关水泥胶砂强度检测的试验操作

学习内容（教学内容）

- 引言

# 建筑工程中最常用的建筑材料之一就是水泥，其中水泥的强度是怎么测定出来的呢，学习了这一小节就知道了。

- 授课内容

一、胶砂的制备

1  配合比

胶砂的质量配合比应为一份水泥--份标准砂和半份水 (水灰比为0．5)。一锅胶砂成三条试体，每锅材料需要量如表1。

表1每锅胶砂的材料数量（g）

2配料

水泥、砂、水和试验用具的温度与试验室相同，称量用的天平精度应为土1 g。当用自动滴管

加225 mL水时，滴管精度应达到±1mL。

3搅拌

每锅胶砂用搅拌机进行机械搅拌。先使搅拌机处于待工作状态，然后按以下的程序进行操作：

把水加入锅里，再加入水泥，把锅放在固定架上，上升至固定位置。

然后立即开动机器，低速搅拌30 s后，在第二个30 s开始的同时均匀地将砂子加入。当各级砂是分装时，从最粗粒级开始，依次将所需的每级砂量加完。把机器转至高速再拌30 s。

停拌90 s，在第1个15 s内用一胶皮刮具将叶片和锅壁上的胶砂，刮人锅中间。在高速下继续搅拌60 s。各个搅拌阶段，时间误差应在±1 S以内。

二、 试件的制备

1 尺寸应是40 mm×40 mm×160 mm的棱柱体。

2 成型

用振动台成型

当使用代用的振动台成型时，操作如下：在搅拌胶砂的同时将试模和下料漏斗卡紧在振动台的中心。将搅拌好的全部胶砂均匀地装人下料漏斗中，开动振动台，胶砂通过漏斗流入试模。振动120 s±5 s停车。振动完毕，取下试模，用刮平尺以7．2．1规定的刮平手法刮去其高出试模的胶砂并抹平。接着在试模上作标记或用字条表明试件编号。

三、试件的养护

1 脱模前的处理和养护

去掉留在模子四周的胶砂。立即将作好标记的试模放人雾室或湿箱的水平架子上养护，湿空气应能与试模各边接触。养护时不应将试模放在其他试模上。一直养护到规定的脱模时间时取出脱模。脱模前，用防水墨汁或颜料笔对试体进行编号和做其他标记。二个龄期以上的试体，在编号时应将同一试模中的三条试体分在二个以上龄期内。

2 脱模

脱模应非常小心1)。对于24 h龄期的，应在破型试验前20 min内脱模2)。对于24 h以上龄期的，应在成型后20~24 h之问脱模2)。

注：如经24 h养护，会因脱模对强度造成损害时，可以延迟至24 h以后脱模，但在试验报告中应予说明。

已确定作为24 h龄期试验(或其他不下水直接做试验)的已脱模试体，应用湿布覆盖至做试验时为止。

3水中养护

将做好标记的试件立即水平或竖直放在20℃±1℃水中养护，水平放置时刮平面应朝上。

试件放在不易腐烂的篦子上，并彼此间保持一定间距，以让水与试件的六个面接触。养护期问试件之间间隔或试体上表面的水深不得小于5 mm。

注：不宜用木篦子。

每个养护池只养护同类型的水泥试件。

最初用自来水装满养护池(或容器)，随后随时加水保持适当的恒定水位，不允许在养护期间全部换水。

除24 h龄期或延迟至48 h脱模的试体外，任何到龄期的试体应在试验(破型)前15 min从水中取出。揩去试体表面沉积物，并用湿布覆盖至试验为止。

4强度试验试体的龄期

试体龄期是从水泥加水搅拌开始试验时算起。不同龄期强度试验在下列时间里进行。

——24 h±15 min；

——48 h±30 min；

——72 h±45 min；

1)脱模时可用塑料锤或橡皮榔头或专门的脱模器。

2)对于胶砂搅拌或振实操作，或胶砂含气量试验的对比，建议称量每个模型中试体的重量。

——7 d±2 h；

——>28 d±8 h。

总结评价

本知识点主要介绍了水泥胶砂强度检测的有关知识，介绍了其相关成型及检测知识。

课后测试

- 水泥胶砂强度检测试件如何成型？

- 抗折强度检测过程中要注意什么？