《建筑材料》课程

第4章第1节第3知识点教案

| 知识点元数据信息 |
| --- |
| 标题 | 钢材的化学成分及其对性质的影响 |
| 关键字 | 钢材化学成分 | 描述 | 了解钢材的化学成分及其对性质的影响的相关知识 |
| 是否为重点 | 是 | 是否为难点 | 否 |
| 典型学习时间 | 20分钟 |
| 专业大类 | 土建大类 |
| 所属专业 | 建筑工程技术 |
| 适用课程 | 《建筑材料》、《建筑施工技术》、《混凝土结构》 |
| 适用学校类型 | 普通高职大专院校学生、技工校学生 |
| 版权限制 |  |
| 文档编辑 | XXXX | 编辑时间 | XXXX |
| 审核校对 | XXXX | 审核日期 | XXXX |

第4章第1节第3知识点教案

钢材的化学成分及其对性质的影响

引入策略

通过提出课程相关问题，扩展学习者的思维，激发学习者掌握钢材的化学成分及其对性质的影响的相关知识。

引入内容：

# 钢材是建筑三大材之一，在建筑工程中起骨架作用，那么钢材的化学成分对其性质有何影响呢？

# 教学目标

掌握钢材的化学成分及其对性质的影响的相关知识。

教学重点及难点

# 重点：钢材的化学成分及其对性质的影响

难点：钢材的化学成分及其对性质的影响

学习内容(教学内容)

一、钢的化学成分对钢材性能的影响

# （1）碳（C）：它是钢中的重要元素。当含碳量低于0.8%随着含碳量的增加，钢的抗拉强度和硬度提高，而塑性及韧性降低。同时 ，还将使钢的冷弯、焊接及抗腐蚀等性能降低，并增加钢的冷脆性和时效敏感性。

# （2）硅(Si):它是钢中的有益元素，是为了脱氧去硫而加入的。是钢的主要合金元素，含量常在1%左右，可以提高强度，对塑性和韧性没有明显影响，但含量超过1%时，冷脆性增加，可焊性变差。

# （3）锰(Mn)：能消除钢的热脆性，改善热加工性能。当含量为0.8%-1%时，可显著提高钢的强度和硬度，几乎不降低塑性和韧性，所以它也是钢中的主要合金元素之一。当其含量大于1%时，在提高强度的同时 ，塑性及韧性有所下降，可焊性变差。

# （4）磷(P)它是钢中的有害元素，由炼钢原料带入。可显著降低钢材的塑性和韧性，特别是低温下冲击韧性下降更为明显。常把这种现象称为冷脆性。磷还能使钢的冷弯性能降低，可焊性变坏。但磷可使钢材的强度、硬度、耐磨性、耐蚀性提高。

# （5）硫(S)：在钢的热加工时易引起钢的脆裂，称为热脆性。硫的存在还使钢的冲击韧性、

# 疲劳强度、可焊性及耐蚀性降低，即使微量存在也对钢有害，因此，硫的含量要严格控制。

# （6）氧、氮：也是钢中的有害元素，它们显著降低钢的塑性和韧性，以及冷弯性能和可焊性能。

# （7）铝、钛、钒、铌：均是炼钢时强脱氧剂，也是合金钢常用的元素。适量加入到钢内，可改善钢的组织，细化晶粒，显著提高强度和改善韧性。

总结评价

# 本知识点主要介绍了钢材的化学成分及其对性质的影响。

课后测试

1.钢中的有害元素有哪些？

（给出参考答案）参考答案：硫、磷、氧、氮