《建筑材料》课程

第4章第1节第4知识点教案

| 知识点元数据信息 |
| --- |
| 标题 | 钢材的冷加工及热处理 |
| 关键字 | 冷加工、热处理 | 描述 | 了解钢材的冷加工及热处理的相关知识 |
| 是否为重点 | 是 | 是否为难点 | 否 |
| 典型学习时间 | 30分钟 |
| 专业大类 | 土建大类 |
| 所属专业 | 建筑工程技术 |
| 适用课程 | 《建筑材料》、《建筑施工技术》、《混凝土结构》 |
| 适用学校类型 | 普通高职大专院校学生、技工校学生 |
| 版权限制 |  |
| 文档编辑 | XXXX | 编辑时间 | XXXX |
| 审核校对 | XXXX | 审核日期 | XXXX |

第4章第1节第4知识点教案

钢材的冷加工及热处理

引入策略

通过提出课程相关问题，扩展学习者的思维，激发学习者掌握钢材的冷加工及热处理的相关知识。

引入内容：

# 上一节我们学习了钢材的化学成分对其性质的影响，那么对钢材进行冷加工及热处理后钢材性能又会发生什么变化呢？

# 教学目标

掌握钢材的冷加工及热处理的相关知识。

教学重点及难点

# 重点：钢材的冷加工及热处理

难点：钢材的冷加工及热处理

学习内容(教学内容)

一、冷加工性能及时效处理

# 1.冷加工强化处理
    将钢材在常温下进行冷加工（如冷拉、冷拔或冷轧），使之产生塑性变形，从而提高屈服强度，但钢材的塑性、韧性及弹性模量则会降低，这个过程称为冷加工强化处理。建筑工地或预制构件厂常用的方法是冷拉和冷拔。
    冷拉是将热轧钢筋用冷拉设备加力进行张拉，使之伸长。钢材经冷拉后倔服强度可提高20％～30％，可节约钢材10％～20％，钢材经冷拉后屈服阶段缩短，伸长率降低，材质变硬。
    冷拔是将光面圆钢筋通过硬质合金拔丝模孔强行拉拔，每次拉拔断面缩小应在10％以下。钢筋在冷拔过程中，不仅受拉，同时还受到挤压作用，因而冷拔的作用比纯冷拉作用强烈。经过一次或多次冷拔后的钢筋，表面光洁度高，屈服强度提高40％～60％，但塑性大大降低，具有硬钢的性质。

# 2.时效
    钢材经冷加工后，在常温下存放15～20d或加热至100～200℃，保持2h左右，其屈服强度、抗拉强度及硬度进一步提高，而塑性及韧性继续降低，这种现象称为时效。前者称为自然时效，后者称为人工时效。
    钢材经冷加工及时效处理后，其性质变化的规律，可明显地在应力-应变图上得到反映，如图4.1所示。图中OABCD为未经冷拉和时效试件的σ-ε曲线。当试件冷拉至超过屈服强度的任意一点K，卸去荷载，此时由于试件已产生塑性变形，则曲线沿KO’下降，K0’大致与AO平行。如立即再拉伸，则σ-ε曲线将成为0’KCD（虚线），屈服强度由B点提高到K点。但如在K点卸荷后进行时效处理，然后再拉伸，则σ-ε曲线将成为0’K1C1D1，这表明冷拉时效以后，屈服强度和抗拉强度均得到提高，但塑性和韧性则相应降低。

# 图4.1 钢筋冷拉时效后应力—应变图的变化
二、钢材的热处理
     钢材的热处理通常有以下几种基本方法。
1.淬火
    将钢材加热至723℃以上某一温度，并保持一定时间后，迅速置于水中或机油中冷却，这个过程称钢材的淬火处理。钢材经淬火后，强度和硬度提高，脆性增大，塑性和韧性明显降低。  
2.回火
    将淬火后的钢材重新加热到723℃以下某一温度范围、保温一定时间后再缓慢地或较快地冷却至室温，这一过程称为回火处理。回火可消除钢材淬火时产生的内应力，使其硬度降低，恢复塑性和韧性。按回火温度不同，又可分为高温回火（500～650℃）、中温回火（300～500℃）和低温回火（150～300℃）种。回火温度愈高，钢材硬度下降愈多，塑性和韧性恢复愈好，若钢材淬火后随即进行高温回火处理，则称调质处理，其目的是使钢材的强度、塑性、韧性等性能均得以改善。 
3.退火
    退火是指将钢材加热至723℃以上某一温度，保持相当时间后，就在退火炉中缓慢冷却。退火能消除钢材中的内应力，细化晶粒、均匀组织，使钢材硬度降低，塑性和韧性提高，从而达到改善性能。
4.正火
    正火是将钢材加热到723℃以上某一温度，并保持相当长时间，然后在空气中缓慢冷却，则可得到均匀细小的显微组织。钢材正火后强度和硬度提高，塑性较退火为小。
5.化学热处理     
    化学热处理是对钢材表面进行的热处理，它是利用某些化学元素向钢表层内进行扩散，以改变钢材表面上的化学成分和性能。常用的方法有渗碳法、氮化法、氰化法等。

总结评价

# 本知识点主要介绍了钢材的冷加工及热处理。

课后测试

1.什么是冷加工强化处理？

（给出参考答案）参考答案：
    将钢材在常温下进行冷加工（如冷拉、冷拔或冷轧），使之产生塑性变形，从而提高屈服强度，但钢材的塑性、韧性及弹性模量则会降低，这个过程称为冷加工强化处理。