《建筑材料》课程

第4章第2节第3知识点教案

| 知识点元数据信息 |
| --- |
| 标题 | 钢材冷弯实验 |
| 关键字 | 钢材冷弯实验 | 描述 | 了解钢材冷弯实验的相关知识 |
| 是否为重点 | 否 | 是否为难点 | 否 |
| 典型学习时间 | 20分钟 |
| 专业大类 | 土建大类 |
| 所属专业 | 建筑工程技术 |
| 适用课程 | 《建筑材料》、《建筑施工技术》、《混凝土结构》 |
| 适用学校类型 | 普通高职大专院校学生、技工校学生 |
| 版权限制 |  |
| 文档编辑 | XXXX | 编辑时间 | XXXX |
| 审核校对 | XXXX | 审核日期 | XXXX |

第4章第2节第3知识点教案

钢材冷弯实验

引入策略

通过提出课程相关问题，扩展学习者的思维，激发学习者掌握钢材冷弯实验的相关知识。

引入内容：

# 钢材是建筑三大材之一，在建筑工程中起骨架作用，钢材的冷弯试验是如何操作的呢？

# 教学目标

掌握钢材冷弯实验的相关知识。

教学重点及难点

# 重点：钢材冷弯实验

难点：钢材冷弯实验

学习内容(教学内容)

一、冷弯试验试验目的

通过冷弯试验，对钢筋塑性进行严格检验，也间接测定钢筋内部的缺陷及可焊性。

二、主要仪器设备

万能材料试验机、具有一定弯心直径的冷弯冲头等。

三、试验步骤

1.按图4.1a调整试验机各种平台上支辊距离L1。d为冷弯冲头直径，d＝na，n为自然数，其值大小根据钢筋级别确定。

2.将试件按图4.1a安放好后，平稳地加荷，钢筋弯曲至规定角度（90°或180°）后，停止冷弯，见图4.1b和4.1c。

a冷弯试件和支座             b弯曲180°           c弯曲90°

图4.1  钢筋冷弯试验装置示意图

四、结果评定

在常温下，在规定的弯心直径和弯曲角度下对钢筋进行弯曲，检测两根弯曲钢筋的外表面，若无裂纹、断裂或起层，即判定钢筋的冷弯合格，否则冷弯不合格。

总结评价

# 本知识点主要介绍了钢材冷弯实验。

课后测试

1.如何判断钢筋的冷弯性能合格与否？

（给出参考答案）参考答案：在常温下，在规定的弯心直径和弯曲角度下对钢筋进行弯曲，检测两根弯曲钢筋的外表面，若无裂纹、断裂或起层，即判定钢筋的冷弯合格，否则冷弯不合格。