《建筑材料》课程

第5章第2节第1知识点教案

| 知识点元数据信息 |
| --- |
| 标题 | 煤沥青 |
| 关键字 | 煤沥青 | 描述 | 石油沥青组分及作用、技术性能及应用 |
| 是否为重点 | 是 | 是否为难点 | 否 |
| 典型学习时间 | 15分钟 |
| 专业大类 | 土建大类 |
| 所属专业 | 建筑工程技术 |
| 适用课程 | 建筑材料 |
| 适用学校类型 | 普通高职大专院校学生、技工校学生 |
| 版权限制 |  |
| 文档编辑 | 李姗姗 | 编辑时间 | 2018年9月 |
| 审核校对 | XXXX | 审核日期 | XXXX |

第5章第2节第1知识点教案

煤沥青

引入策略

通过提出课程相关问题，扩展学习者的思维，激发学习者掌握煤沥青的定义、技术性能及应用的相关知识。

引入内容：

# 煤沥青是煤干馏得到的煤焦油，经再提炼加工得到的产品，也称煤焦油沥青或柏油。

# 教学目标

掌握煤沥青的定义、技术性能及应用。

教学重点及难点

# 重点：煤沥青的定义和技术性能

难点：煤沥青的应用

学习内容（教学内容）

- 引言

煤沥青是煤干馏得到的煤焦油，经再提炼加工得到的产品，也称煤焦油沥青或柏油。

二、授课内容

1、煤沥青分为低温、中温、高温煤沥青三大类。建筑中主要使用半固体的低温煤沥青。煤沥青和石油沥青相比，煤沥青密度较大，塑性较差，温度敏感性较大，在低温下易变脆硬、老化快，于矿质材料表面结合紧密，防腐能力强，有毒和臭味等。因此，煤沥青适用于地下防水工程及防腐工程中。

2、鉴别方法 ：由于煤沥青和石油沥青相似，使用时必须加以区别

总结评价

本知识点主要介绍了煤沥青的定义、技术性能及应用。

课后测试

- 煤沥青的分类如何？

- 煤沥青和石油沥青的区别？