实训室的使用规定

实训室是承担教学和科研任务的重要场所，学生使用实训室除了遵守教学的一般规定外，还应注意以下事项：

1、实训室根据课程标准及教学计划开展教学活动。教学实训由任课老师制定计划，报实训中心批准后转达到相应实训室。学生班级负责人首次实训前将学生分批分组名单交至实训室，每次实训应至少提前一个工作日落实实训时间；实训课上学生负责人应协助管理。

2、实训室内必须听管理人员安排，保持良好的秩序；实训过程中应秉着严谨、科学的态度，认真做好记录。

3、爱护实训设备，使用前应弄清仪器设备操作方法，不得盲目使用（注意仪器上面有操作提示）；与本次实训内容无关的仪器设备严禁动用；由于违章操作而造成的仪器设备损坏或人员受伤将依据教务管理规定追究当事责任。

4、实训过程不设课间休息，实验完毕各组做好必要的仪器设备清理，废弃的实验材料必须倒至于指定的地点，私自乱倒的自己负责清理；以组为单位整理好自己的仪器设备用品，然后通知管理人员验收无误后即可离去；个别未能在规定的时间完成计划内容的小组可另行预约时间重做；各班应安排人员课后协助管理人员进行实训室的清理和卫生工作。

5、实训过程中应注意安全，发现仪器设备损坏或工作不正常的现象，应及时报告管理人员处理。

6、教学外使用实训室，应书面提出申请，由实训中心批准后交相关实训室安排时间进行使用。

建筑材料试验实训要求

一、课程目的和任务

1、作为建筑材料与现场实验课程的实践环节，增加感性认识，巩固所学理论知识。

2、除了作为教学实验外，建筑材料试验（检测）其本身是一门专业技术，是土木工程质量管理的重要手段，是工程施工、监理单位不可缺少的专业人员，从事该项工作的人员必须取得相关的资格证书。本次教学中涉及的一些材料检测是工程施工中最为常见的工作，作为检测工作的入门课程，帮助学生形成基本概念，为今后接触或从事该项工作打下基础。

3、作为一门实训动手课程，对培养学生的学习态度、自学能力、动手能力、独力思考分析能力都有很大的帮助。本次教学实训结合教学改革研究作出了很大的改动，其目的是加强培养和锻炼学生的上述能力。

二、课程实施要求

1、根据上述目的和任务，端正学习目的，秉着严谨和认真的态度完成教学计划所要求的实验内容。

2、根据任课教师和指导老师的要求，学生最大程度的自主完成要求实训项目，自主完成包括以下内容：

- 实训前自行查找资料，以教材附录为主，实训指导书为辅，必要时可以到图书馆查找相关标准、规范（实训室有相关规范标准陈列）。

- 实训室会根据计划在指定的时间内开放给学生参观及熟悉机械仪器设备。

- 学生自行安排实训时间，提前和试验管理人员联系预约，填写预约单，经实训室教师确认后生效。

- 实训室提供实训所需的场地、仪器设备、材料、实验记录表格和指导资料，整个实验过程由学生自行完成，试验效果由学生自行负责，指定时间内未能完成教学内容或实训效果不好的可另行预约时间重做。

3、实训室预约制度

- 填写预约表，写明实训内容，时间，班别分组，联系人电话，实训室根据预约情况给予答复，填写回执后预约生效。

- 实训室会将预约情况公布，同学们可以参考。为确保实训教学效果，原则上建筑材料实训室同一时段只安排一组学生使用，力学实训室可以多组同时进行。

- 预约应提前进行，以便实训室准备相关的材料和设备，由于特殊原因取消预约应及时通知。

- 实训可预约时间如下：

周一至周五按照上午1、2节，3、4节划分两个时段，下午为一个时段，晚上7点到9点半一个时段。周六及周日按照上午、下午及晚上划分为三个时段。节假日不安排实训。学生根据实验内容及正常教学安排制定实训计划，充分利用课余时间完成。

4、 属于以下情况的，实训室有权拒绝或取消本次实训：

  - 预约时间内不能完成实训内容的，而且下面时段已经另有安排。

  - 比预约时间迟到超过十五分钟的。

  - 没预习或者预习程度不足以自行完成实训内容的。

  - 没有带齐是实训所需材料、记录本、笔、计算器等实验必须用品的。

  - 内衣冠不整、喧哗打闹、违规操作设备等违纪现象，经劝告无效的。

  - 停电以及仪器设备突发故障未修复的情况，另行安排时间。

三、实训课成绩

本课程实训计划为5次，预计课时为14-16节。每个同学按照课程要求完成后将实训报告统一交到实训室，实训室根据完成情况、出勤(缺课达到2次的按不及格计)、纪律统计每位同学的成绩，交任课老师作为建筑材料与现场试验课程的平时成绩。所有实训课程请在建筑材料与现场试验课程期末考试前完成，以便统计。

四、实训课教学力量

任课教师及实训室指导教师共同负责实训课程的安排和管理。实训室老师负责实训室的使用、管理和教学指导，同时安排高年级同学作为实训教学助理，在正常上课时间内实训指导老师现场指导，其他时段安排实训教学助理负责。关于实训教学中的任何问题，均可和上述人员联系、咨询及辅导。附联系方式：

建筑材料实训指导教师：刘老师

电话：13342816589

邮箱：yh1616@163.com

五、教学计划及实训项目

各班实训课程从实训动员开始，至建筑材料与现场试验课程期末考核前结束。具体要求如下：

1、各班分成3个或以上小组，每组8-12个人。选出责任心比较强的同学担任组长，负责该组实训计划、预约、实训数据的整理和实训报告交缴。学习委员负责分组和选定组长，并将分组名单交至吴老师处。

2、由于实训内容教多，建议各组组长做好任务的分工，每位同学都有具体负责的实训项目，其他同学配合学习。

- 实训内容及说明如下：

| 序 | 材料 | 检测项目 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥常规试验 | 水泥胶砂 强度检测 | 分为试件制作和强度检测两部分。由于时间关系，无法检测28天强度，实训采用7天强度推算28天强度，具体根据水泥品种定，由实训室给定，结果可参照各组平均。 |
| 2 |  | 水泥标准 稠度检测 | 两次取平均值。 |
| 3 |  | 水泥凝结 时间测定 | 初凝时间测定，终凝因时间关系不做要求，初凝时间在2小时以上，注意课时安排。 |
| 4 |  | 水泥安定性试验 | 分为试件制作及沸煮检测两部分，沸煮安排在集料检测时做。 |
| 5 |  | 水泥细度 试验 | 两次取平均值。 |
| 6 | 混凝土骨料试验 | 碎石筛分 试验 | 不同规格材料的筛分，可由不同组分别完成，数据共享。 |
| 7 |  | 碎石表观 密度试验 | 材料材质相同，取一种试验。 |
| 8 |  | 碎石堆积 密度试验 | 不同规格材料的分别试验，可由不同组分别完成，数据共享，计算空隙率。 |
| 9 |  | 级配设计 | 两种碎石的掺配比例设计，使掺配后的碎石级配符合连续级配，可课后完成。 |
| 10 |  | 砂的筛分 试验 | 两次取平均值，求细度模数及砂分区。 |
| 11 |  | 砂的表观 密度试验 | 计算空隙率。 |
| 12 |  | 砂的堆积 密度试验 |  |
| 13 | 普通混凝配合比设计 | 配合比设计 | 根据上述材料检测结果，进行初步配合比设计。 |
| 14 |  | 混凝土 拌和物检测 | 三个组分工完成基准配合比及强度复核配合比设计的混凝土试拌，表观密度测试，制作试件。 |
| 15 |  | 混凝土抗压强度试验 | 三个组分别完成三组试件的抗压强度试验。 |
| 16 |  | 确定混凝土施工配合比 | 三个组的数据共享课外完成。 |

试验一 水泥常规试验

一、水泥试样资料采集

从水泥外包装及委托单位提供的单据上查找与实验有关的信息，填入《水泥试验记录》中。

二、水泥细度检测

1、试验目的

水泥细度是水泥的重要技术指标，对水泥强度影响较大，对水泥的体积安定性、泌水性、能耗和产量也有影响。测试方法有比表面积法和筛析法。筛析法适用于除硅酸盐水泥以外的其他各种水泥，比表面积法只适用于硅酸盐水泥，此处略。根据国家标准规定，水泥筛余量不得大于10%。

2、试验方法

分为负压筛析法、水筛法和手工干筛法，其基本原理相同。这里介绍负压筛析法。

① 将仪器负压调整到4000-6000Pa范围内，时间设定为2min。

② 水泥样品先过0.9mm筛，称取25g水泥试样，置于洁净的标准筛(0.08mm方孔筛)内，盖好盖子，放在负压筛析仪筛座上，启动仪器。

③	自动停机后，将筛中筛余物称量。注意筛析过程中应该敲击筛盖让附着物落下，称量时筛盖的水泥亦计算在内（两次相差0.8%应重做）。

3、计算每次筛余百分数

筛余百分数=(筛余量/25)×100% (精确到0.1%)

三、水泥标准稠度用水量测定

1、试验目的

用水量对水泥凝结时间和安定性有很大关系，本实验的目的就是为测定水泥的凝结时间和体积安定性做好准备，其结果不作为评定水泥质量的依据。

2、试验方法

该试验测定仪器不同，分为标准维卡仪法和标准稠度测定仪两种，其基本原理一致，其中使用标准稠度测定仪又分为调整用水量法(该法逐渐淘汰)和固定用水量法。相对而言，固定用水量法在上述方法中具有更快捷，方便的特点，但是测定结果的标准性欠佳。该测试的标准方法是标准维卡仪法，它的特点是测试结果精确，但是对于学生操作需时过多，这里介绍固定用水量法。其他方法可从教材附录中查找，实验室可提供不同仪器供学生选择。

① 称取水泥试样500g，水142.5g。

② 试验中需与水泥接触的物件用湿布擦拭一次(包括搅拌锅、搅拌翅、测定仪器、刮刀、勺子)，目的是不影响用水量。

③ 将水泥倒入搅拌锅内，把搅拌锅升至工作位置，开机后徐徐加入水。搅拌时间由程控器控制：先慢搅120S，停机15S，再快搅120S，停机后用刮刀将锅边及搅拌翅的净浆刮下。搅拌过程也可手动控制。

④ 测试前，调整好标准稠度测定仪，锥尖与锥模口平，拧紧螺丝，指针调零。教学中可同时用两台仪器同时测定，作为两次试验结果。

⑤ 净浆搅拌完毕，将锅取下，用勺子一次舀起足够的净浆装入锥模内，用刮刀插捣、振动数次，刮去多余净浆，擦干净刮刀表面，立即放入仪器，拧开螺丝，到试锥停止下沉时读取P值，整个过程应该在90S内完成。

四、水泥凝结时间的测定(初凝时间)

1、试验目的

凝结时间的包括初凝和终凝两项。其中初凝时间是一项重要指标，国家标准，水泥的初凝时间不得早于45min，如该项指标不合格，则水泥不能使用。由于课时关系这里只测初凝时间。

2、试验方法

测水泥加水开始至失去塑性所需要的时间，使用仪器为凝结时间维卡仪，其原理是让一定重量的测针插入水泥浆，随着水泥凝结，试针遇到的阻力加大，规定一定针入度作为初凝标准。

① 称取500g水泥试样，用水量依据标准稠度测定结果。搅拌过程和前面试验一样；注意加水完毕要记录时间。

② 搅拌完毕，将锅取下，用勺子将净浆装入带玻璃底版的圆模内，振动至无气泡排出，用刮刀刮平后立即移入养护箱内(注意，多组一起实验时，应各自做好标签)。

③ 30min后做第一次测试，以后每15min一次，接近初凝时每5min一次；测试时，把圆模放于试针下，针尖与净浆面轻触，拧紧螺丝，1-2s后放松螺丝，试针自由沉入(注意，早期无阻力，为防止试针撞断应轻扶)；当试针停止下沉时观察读数确定试针尖至底版的距离(圆模高度为40mm)，该数值为4±1mm时，判定为初凝状态，从水泥加水开始到初凝状态的用时为初凝时间。

④ 每次测试作好记录，测试后立即将试模移入养护箱，并擦拭试针。如果因课时关系未能得出结果，可依据是否超过45min来评定该项指标。

五、水泥体积安定性检验

1、试验目的

检验水泥在硬化过程中体积变化的均匀性，以判定水泥是否可用，该项指标不合格，水泥做报废处理。

2、试验方法

有试饼法和雷氏法, 雷氏法为标准方法，但由于试饼法操作简单，建议学生选取。这里只介绍试饼法, 雷氏法可从教材附录中查找，实验室可提供不同的仪器选择。

① 搅拌方法同凝结时间测定，教学中可用凝结时间测定剩余的净浆。

② 取适量水泥浆置于涂油的玻璃片，做成直径70~80mm，中心厚约10mm，边缘渐薄，表面光滑的试饼。

③ 试饼做好标签，置于养护箱内养护24±2h，脱去玻璃片；将试饼放入沸煮箱中保持恒沸3h±5min，冷却后用直尺和肉眼检查试饼外观是否有变形及裂纹，没有即为合格，由于该试验时间跨度太长，所以只要求学生制作和观察试饼，养护和煮沸过程由实验室管理人员完成（实验后第二天必须有人到实验室来观察试饼是否开裂，逾期不补）。

六、水泥胶砂强度检测

1、试验目的

检验水泥实际强度，确定水泥强度等级。

2、试验方法

分为胶砂试件制作和强度检测两部分，教学中分两次完成。下面介绍试件成型过程：

- 称取水泥450g，水225g，标准砂1350g(即一小袋)，用湿布擦拭搅拌锅及搅拌翅，如果前一组已用过，则只须刮干净即可。

- 标准砂倒入胶砂搅拌机顶部漏斗，水倒入锅内，再倒入水泥，将搅拌锅升至工作位置，开机，整个过程由程控器控制：A搅拌净浆；B自动加砂；C胶砂搅拌；D停机90s，此时操作者将锅壁上的胶砂刮下重新参与搅拌；E快速搅拌，显示000时搅拌完毕。

- 将已涂油的试模安放在胶砂振动台上。用模套压紧，搅拌锅内的胶砂用勺子分两次装入试模；先装一半，用长播料器(呈“凸”形状的金属片)垂直架在模套顶部，每个槽来回拨平一次，开机振动60次；再将锅内剩余的全部装入，用短播料器拨平，振动60次。

- 取下试模移至台面，把金属直尺立起放于试模的一端，沿试模长度方向以横向锯割动作慢慢向另一方向移动，一次将多余胶砂刮去，擦干净尺抹平表面，在试件面做好标签(可用纸条贴在表面，标上专业——班级——组号)，第2天实验小组派人来脱模。养护由工作人员安排。

- 强度检测在28d进行（各组根据计划可以安排7d检测，结果需换算成28d强度）或结合混凝土抗压强度试验进行。试件从养护箱中取出，擦干净表面，放入电动抗折试验机的夹具中，注意上下两面为光滑面；旋转收紧圆盘，使仪器大杠杆向左微倾(为防止试件轻微变形导致杠杆头触碰开关停机)，开机加荷至试件折断，读数(直接读第三行P值，精确到0.01MPa)。重复至三条试件全部折断。

- 抗折强度测试完毕，将六个试件移至压力机(力学与结构实训室)。抗压夹其置于加荷板中央，试件放入夹具居中，上下两面为光滑面；拧紧上压板，开机后调节进油阀，控制加荷速度为2400N/s±200N/s，至试件破坏，读取荷载值；拧开放油阀卸栽，取出试件，清理工作面。重复至六个试件测完，记录试验数据。

附：水泥强度标准     单位：MPa

| 强 度 等 级 | 32.5 | 32.5R | 42.5 | 42.5R | 52.5 | 52.5R | 62.5 | 62.5R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅酸盐水泥 | 抗压 | 3d |  | 17.0 | 22.0 | 23.0 | 27.0 | 28.0 | 32.0 |
|  |  | 28d |  | 42.5 | 42.5 | 52.5 | 52.5 | 62.5 | 62.5 |
|  | 抗折 | 3d |  | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 |
|  |  | 28d |  | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| 普通 硅酸盐 水泥 | 抗压 | 3d | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 21.0 | 22.0 | 26.0 |  |
|  |  | 28d | 32.5 | 32.5 | 42.5 | 42.5 | 52.5 | 52.5 |  |
|  | 抗折 | 3d | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |  |
|  |  | 28d | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |  |
| 矿渣、 火山灰、粉煤灰水泥 | 抗压 | 3d | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 |  |
|  |  | 28d | 32.5 | 32.5 | 42.5 | 42.5 | 52.5 | 52.5 |  |
|  | 抗折 | 3d | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 |  |
|  |  | 28d | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |  |

七、水泥试验报告的填写

水泥常规项目实验记录

来样日期:                        品种、标号:

厂别、牌号:                      实验日期:

- 水泥细度检测(负压筛法):

| 第一次筛余百分数(%) | 第二次筛余百分数(%) | 平均值(%) |
| --- | --- | --- |

(二) 水泥标准稠度用水量测定（P=标准稠度用水量/水泥用量）

| 第一次读数 P1(%) | 第二次读数 P2(%) | 平均值P(%) | 标准稠度用水量 |
| --- | --- | --- | --- |

(三) 水泥凝结时间测定

加水时间：

|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间(min) |  |  |  |  |  |
| 针距底板距离(mm) |  |  |  |  |  |
|  | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 |
| 时间(min) |  |  |  |  |  |
| 针距底板距离(mm) |  |  |  |  |  |

结论：水泥初凝时间:     h     min

(四) 水泥体积安定性检查

| 试件编号 | 雷氏法(mm) | 试饼法(mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

(五) 水泥胶砂强度试验数据记录

| 试件 编号 | 抗 折 试 验 | 抗 压 试 验 |
| --- | --- | --- |
|  | 强度 单个值(MPa) | 试验 结果 (MPa) | 荷载值(KN) | 受压 面积 (mm2) | 强度 单个值(MPa) | 试验结果 (MPa) |
|  |  |  |  | 1600 |  |  |
|  |  |  |  | 1600 |  |  |
|  |  |  |  | 1600 |  |  |
|  |  |  |  | 1600 |  |  |
|  |  |  |  | 1600 |  |  |
|  |  |  |  | 1600 |  |  |

说明:

1、试验编号按照专业——班级——组号——试件序号格式。

2、计算保留一位小数；抗压结果取单个值的算术平均值，但如果有其中一值超过平均值的±10%，取剩下两个值的平均值；抗压结果取六个值平均值，但如果有一值超出平均值的±10%，取剩下五个值的平均值，如果仍有值超出，本试验结果无效，需重做。

试验二 混凝土骨料试验

由于教学和实际的差异，本次试验未对材料的取样作出要求，试验取样应注意代表性（可参考教材相关内容）。

- 碎石的表观密度测定

- 试验目的

测定碎石的单位体积(包括内部封闭孔隙)的质量，作为空隙率计算及配合比设计的依据。

2、试验方法

采用简易方法(标准方法为浸水天平法)。

① 经过刷洗含饱和水的试样(碎石经24h浸泡)装入广口瓶口瓶内，装入时瓶斜放，约装1/2-2/3瓶，将瓶装满水放于桌面，注意排除气泡，用量筒继续加水至水面凸出瓶口；取玻璃片沿瓶口紧贴水面盖上，瓶内应没有气泡，否则重装；擦干瓶外水滴，称取水、碎石、瓶及玻璃片总质量m1 。

② 将瓶中碎石倒入浅盘中，放入烘箱烘干至恒重(教学中定为180℃烘45min)，取出后待冷却到室温，称取试样质量m0(g)。

③ 将瓶洗净，重新装入水，把玻璃片盖上，擦干瓶外水分，称取水、瓶和玻璃片的总质量m2(g)。

④ 测水温并从附录中查找水温修正系数表如下：

| 水温/℃ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ａ1 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 |

3、试样的表观密度按下式计算:

表观密度(kg/m3)

二、碎石的松散堆积密度测定

1、试验目的

测定碎石在自然界堆积状态下单位体积的质量（不能震荡或外力使其密实），为混凝土配合比设计和计算石子空隙率提供依据。

2、试验方法

取已烘干的试样，将适合大小的容量筒置于地面，用铁锹铲起碎石，在距离筒口5cm处让石子自由落入筒中，装满后，用铁棍沿筒口滚动拨去多余的石子，凹陷处以比较合适的石子颗粒填充，至目测高于和低于筒口的碎石体积大致相等，称筒和碎石总质量m2及空筒质量m1 。

3、松散堆积密度按下式计算

堆积密度

式中：m1--------------------容量筒质量，单位g；

m2--------------------容量筒和试样的总质量，单位g；

V---------------------容量筒的容积，以标定数据为准，单位cm3。

三、碎石的空隙率计算

空隙率P′=，以两次实验结果的平均值作为测定值。

四、砂的表观密度测定

1、试验目的

测定砂的单位体积(包括内部封闭的空隙)的质量，为计算砂的空隙率和混凝土配比设计提供依据。

2、试验方法

① 取烘干砂试样300g(m0)，装入盛水至半满的容量瓶中(注意不能有砂漏出瓶外，否则重做)，塞上瓶塞。

② 摇动瓶子，使试样充分搅拌，排除气泡，静置24h(此处略，有兴趣的同学可选择第2天测）；用滴管添水，使水面达到瓶颈刻度线处，擦干瓶外水分，称取重量(m1)；

③ 瓶中砂倒至指定地点，内外洗净，再装入水至瓶颈刻度为止，水温与上次的水温相差不得超过两度，称取重量(m2)。

3、表观密度按下式计算

表观密度(kg/m3)

ａt-------水温修正系数(参见前表)

五、砂的堆积密度测定

1、试验目的

测定砂在堆积状态下单位体积的质量，为计算砂的空隙率和混凝土配合比设计提供依据。

2、试验方法

① 取试样置于105℃±5℃下烘干至恒重，冷却至室温，取大约3L置于浅盘中，经过4.75mm筛后分成两份备用；（实验中烘干步骤可略掉，因为在自然状况下砂子的含水率极低）

② 将一份试样装入砂漏斗，打开活动门让试样自由落入下面的容器中(先称取容量筒重m1)、漏斗口高出筒口约5cm，砂子装至容量筒口上面成锥型为止；

③ 移走漏斗，用直尺沿筒口中心线向两边将上部砂子刮平，称容量筒和内盛砂子的总质量为m2。

3、砂子的堆积密度按下式计算

堆积密度(kg/m3)

六、砂的空隙率P′

P′=

七、粗集料的筛分试验

1、试验目的

测定碎石的颗粒级配，为混凝土配合比设计提供依据。

2、试验方法

碎石：检查试验用套筛，取试样5000~6000g，将试样倒入石子套筛中，放到摇筛机上固定，开机振动5min；取下套筛，称取各筛上的筛余量，各筛分计筛余量及筛底剩余的总和与试样总质量相差不得超过±1%。

八、砂的筛分试验

1、试验目的

测定砂的颗粒级配，计算砂的细度模数，以评定砂的粗细程度，为混凝土配合比设计提供依据。

2、试验方法

取烘干砂试样（实验室内的砂已长期风干，可不做烘干步骤）过9.5mm筛，称取500g倒入新标准砂石筛中，放于摇筛机上固定，开机振摇10min，取下后逐个称取各筛中剩余砂的质量，各筛筛余量及筛底的总和和试样总质量不得相差大于1%，否则重做。该试验做两次，两次结果计算细度模数不得相差0.20，否则试验结果无效。

九、材料的含水率

1、试验目的

含水率是指材料中水分占材料干质量的比例，含水率为施工现场常见的试验项目，为混凝土施工配合比的用水量调整提供依据。

2、试验方法

取材料不少于500g，称重后放入105℃±5℃的烘箱中烘至恒重(教学中定为180℃烘45min，施工中也可用炒干法)，取出后待冷却到室温称重。

十、实验记录

1、碎石的表观密度测定记录

| 项目 次数 | 石样重 m0(g) | 水、碎石、瓶及玻璃片总质量m1(g) | 水、瓶及玻璃片总质量 m2(g) | 水温修正系数ａt | 碎石 表观密度ρ。(kg/m3) | 表观密度平均 值(kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 |  |  |  |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |  |  |  |

注：平均值取整至10 kg/m3。

2、碎石的堆积密度测定记录

| 项目 次数 | 容量筒容积V(cm3) | 空筒质量m1(g) | 筒和碎石总质量m2(g) | 碎石堆积密度ρo (kg/m3) | 堆积密度平均值(kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 |  |  |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |  |  |

注：平均值取整至10 kg/m3。

3、碎石的空隙率P′

P′==

4、砂的表观密度测定记录

| 项目 次数 | 砂样重 m0(g) | 水、瓶和砂总重m1(g) | 水和瓶 总重 m2(g) | 水温修正系数ａt | 砂的表观 密度ρ。(kg/m3) | 表观密度 平均值(kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 |  |  |  |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |  |  |  |

注：平均值取整至10 kg/m3。

5、砂的堆积密度测定记录

| 项目 次数 | 容量筒容积V(cm3) | 容量筒质量 m1(g) | 容量筒和砂 总质量 m2(g) | 砂的 堆积密度 ρ0 (kg/m3) | 堆积密度 平均值 (kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 |  |  |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |  |  |

注：平均值取整至10 kg/m3。

6、砂的空隙率ρ′

ρ′==

7、粗骨料的筛分析测定

| 筛孔 尺寸 (mm) | 第一次筛分 | 第二次筛分 | 平均 累计筛余百分比(%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分计筛余 | 累计筛余百分比(%) | 分计筛余 | 累计筛余百分比(%) |  |
|  | 筛余量(g) | 百分比(%) |  | 筛余量(g) | 百分比(%) |  |  |
| 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 筛底 |  |  |  |  |  |  |  |

结论：依据教材石子颗粒级配表，评定该样品级配是否合理              。

8、砂的筛分结果记录

| 筛孔尺寸 (mm) | 第一次筛分 | 第二次筛分 |
| --- | --- | --- |
|  | 分计筛余 | 累计筛余 | 分计筛余 | 累计筛余 |
|  | 筛余量(g) | 百分比(%) | 符号 | 百分比(%) | 筛余量(g) | 百分比(%) | 符号 | 百分比(%) |
| 4.75 |  |  | A1 |  |  |  | A1 |  |
| 2.36 |  |  | A2 |  |  |  | A2 |  |
| 1.18 |  |  | A3 |  |  |  | A3 |  |
| 0.60 |  |  | A4 |  |  |  | A4 |  |
| 0.30 |  |  | A5 |  |  |  | A5 |  |
| 0.15 |  |  | A6 |  |  |  | A6 |  |
| 筛底 |  |  | - |  |  |  | - |  |

结果计算:

① 细度模数MX1=

MX1=              MX2=              MX=( MX1+ MX2)/2=

根据细度模数分级，该试样属于          砂。

②	根据教材砂的颗粒级配区要求，该砂属于          区砂。

9、材料的含水率测定记录

| 材料名称 | 样品质量(g) | 烘干后质量(g) | 含水量(g) | 含水率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

试验三 普通水泥混凝土配合比设计试验

一、配合比设计要求

广州航海学院航务工程系建筑材料实训室拟加建扩大，结构采用水泥混凝土，设计抗压强度为C25。主要材料按照就近取材的原则，考虑到工程规模较小，采用现场搅拌，设计坍落度为30~50mm，不掺外掺料和外加剂。工程所要使用原材料已经送达实训室。

要求学生根据设计要求及原材料检测数据完成混凝土配合比设计全过程，其中混凝土拌和物试验应由三个组分工进行不同水灰比的试拌、调整及强度测试过程，并将数据汇总后进行后续的实验室配合比计算。

二、配合比设计步骤

1、原材料试验数据

配合比设计需要原材料的试验参数（见实训计划表），需要从实训室通过前期试验取得。

2、初步配合比设计

在取得材料参数后，进行初步配合比设计。水泥如果未能完成28天强度的检测，可根据七天强度数据推算。

3、初步配合比试拌

最先实训的小组按照初步配合比设计称取15L混凝土材料用量进行拌和，并根据和易性调整材料用量，调整后测试表观密度，制作试件一组。

4、基准配合比确定

初步配合比试拌后的材料质量比，按照实际容重计算每立方米材料用量即为基准配合比。

5、强度校核

根据基准配合比数据，采用水灰比增大0.05及减少0.05，砂率同时增加及减小1%，用水量采用基准配合比分别计算校核配合比两个，并由两个实训组分别完成试拌调整、表观密度检测及试件制作过程。

6、实验室配合比确定

根据三个水灰比及三组试件的抗压强度值，采用内插法确定符合配置强度的最优水灰比，用水量采用基准配合比值，表观密度采用内插相应值，计算各种材料用量得出实验室配合比。该配合比即为实验室提供的最后结果。

7、每个同学根据整个实验过程独立编写配合比设计报告，报告中应包含整个计算过程及试验内容，根据报告的编写质量确定实训成绩。

三、混凝土拌和物和易性测定实验

- 试验目的

该试验是混凝土配合比设计的内容，通过本试验，学生应掌握混凝土的实验室拌合，坍落度测定，和易性检测及配合比的调整等步骤。

2、试验步骤

① 根据配合比设计要求，计算实验室初步配合比，计算中有关数据如果有实测结果应尽量采用；试验前，根据试样用量计算15L混凝土材料用量。

② 人工拌和将砂和水泥倒在已拧干的湿布擦拭过的拌板上，先干拌至颜色均匀再加入碎石拌匀；把混合料堆成堆，中间开一坑，倒入一半水，用钢铲翻料，再逐渐加水拌匀。

如果用机械拌和应先用少量水泥砂浆对搅拌机刷膛，倒干净后方可加入砂、石、水泥、水进行拌和，搅拌时间为3min。

③ 测混凝土坍落度，先将坍落度筒内部用拧干的湿布擦拭，由一人踩住筒耳，另一个人用铲将混凝土分三次装入筒内。每次装三分之一（以捣实计）的高度，每装一层用捣棒由外向内插捣25次，力度要求刚好能穿透该层，第三层边插捣边添加混凝土，最后用抹刀抹平顶面。垂直均匀用力提起坍落度筒(如果混凝土发生崩塌现象则重做)，测量顶部最高点下沉的距离(mm)，即为该混凝土的坍落度。

④ 保水性和粘聚性观测：观察混凝土底部是否有较多的稀浆析出，并且锥体部分的混凝土也因失浆而骨料外露来判定保水性是否良好；用捣棒均匀敲击锥体周围，如果呈现为逐渐下沉，则粘聚性良好；如为倒塌、崩塌或出现离析现象，则为差。

⑤ 坍落度、保水性或粘聚性不能满足要求，则需对配合比进行调整。通过增减水泥浆及调整砂率来完成。对于干硬性混凝土，坍落度每增减10mm，水泥浆相应增减2%~3%。

⑥ 调整完毕后，测定该混凝土拌和物的表观密度，采用10L容量筒测试，混凝土应分三层插捣密实，并以玻璃板推平表面；制作试件一组3个，编号养护（操作步骤见下文）。根据前面试验结果计算混凝土的基准配合比，然后根据基准配合比进行强度校核，并由另外两个组分别完成强度符合试拌、和易性调整、表观密度测试和试件制作。

四、混凝土抗压强度试验

1、试验目的

混凝土立方体抗压强度试验是混凝土工程中最为常见的项目，抗压强度是混凝土最基本的力学指标。

2、试验步骤

① 试件的制作

取前面试验剩下的混凝土，分两次装入试模(试模应事先拼装、检查好、并涂油以便脱模)。每装一层，用捣棒由边缘向中心按螺旋方向均匀进行，第二层时，捣棒插捣深度应进入下层20~30mm；插捣应充分，一般每100cm2不得少于12次。同时还用抹刀在边角插人数次，插捣完毕，刮去多余的混凝土，用抹刀抹平，每组时间至少为3件。

实训室可使用震动台成型，一次装满后，震动至表面起浆即可抹平编号。

② 试件的养护

试件的拆模在成型24h后进行，由实训室根据实际情况进行安排，拆模后试件放入养护箱内养护，养护时间一般为3d、7d、28d。如实训时间不够，可采用7d强度推算28d强度。

③ 抗压强度试验

试件养护完毕，试验前从养护条件取出晾干；擦干净表面，放入压力试验机下压板中心相应的圆圈内，注意受压面为光滑面；调整机器指针为零，拧紧上压板，关闭放油阀，开机加荷，用进油阀控制加荷速度，至试件到达极限荷载，指针开始回头时，关机，读数，拧开放油阀卸荷。

五、实验记录

普通混凝土主要技术性能试验记录

（一）配合比调整及和易性记录

| 项目 | 试拌用量(L) | 水 (kg) | 水泥 (kg) | 砂 (kg) | 碎石 (kg) | 坍落度(mm) | 保水性评定 | 粘聚性 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后加 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 用量 |  |  |  |  |  |  |

（二）测定混凝土拌和物的表观密度

| 容量桶体积 (L) | 容量桶质量 (kg) | 共重 (kg) | 净重 (kg) | 表观密度(kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（三）计算调整后混凝土拌和物的基准配合比

|  | 水灰比 | 砂率 | 水泥 | 水 | 砂 | 石子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 准 配合比 |  |  |  |  |  |  |
| 每立方米 用量 |  |  |  |  |  |  |

（四）强度校核配合比计算

|  | 水灰比 | 砂率 | 水泥 (kg/m3) | 水 (kg/m3) | 砂 (kg/m3) | 大石 (kg/m3) | 小石 (kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校核配合比1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校核配合比2 |  |  |  |  |  |  |  |

（五）混凝土强度测定记录

养护温度：  20±3℃   制作日期：            实验日期：

| 试 件 编 号 | 龄期 (d) | 受压面积 (mm2) | 荷载值 (KN) | 强度 (MPa) | 代表值(MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明:

- 试件编号以专业—班级—组号——试件号为序。

- 读数精确到最小刻度值，代表值精确到0.1 MPa。

- 代表值一般为三个单个值的平均值，但如果三个值中，最大值或最小值其中一个与中间值的差超过±15%，取中间值为代表值；若两个值都超过，则本试验结果无效。

- 试验结果以150×150×150mm试件的抗压强度为标准值，用其他尺寸试件时，其结果须进行换算。

- 不同龄期强度换算公式为

式中 f28—28d龄期时的混凝土抗压强度；

fn—n天龄期时的混凝土抗压强度（n＞2）(此式只适合实验室养护情况下，但是实际情况复杂，故一般只作为参考。

（六）数据汇总

|  | 水灰比 | 抗压强度 | 表观密度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准配合比 |  |  |  |
| 校核配合比1 |  |  |  |
| 校核配合比2 |  |  |  |

课程作业：混凝土配合比试验报告

根据配合比设计过程编制报告，报告应包含数据的选用、计算、分析及结论，版面格式不限，最大程度的发挥自主性。报告应体现专业性，应站在专业人员解决技术问题的角度完成，强调综合知识和能力的应用。报告完成后抄录在附页提交。