8.结构的耐久性

1.试阐述一下什么是混凝土的耐久性？

答：混凝土结构的耐久性是指结构或构件在设计使用年限内，在正常维护条件下，不需要进行大修就可满足正常使用和安全功能要求的能力。

2.混凝土的碳化是影响混凝土结构耐久性的重要因素，那么什么是混凝土的碳化？

答：大气环境中的CO2引起混凝土中性化的过程称为混凝土的碳化。

3.影响混凝土碳化的主要因素有（ABCD）.

A.CO2的浓度     B.混凝土强度等级    C.水灰比    D.温度

4.试举例说明影响混凝土有哪些措施？

答：（1）合理设计混凝土配合比，规定水泥用量的低限值和水灰比的高限值，合理采用掺合料；

（2）提高混凝土的密实性、抗渗性；

（3）规定钢筋保护层的最小厚度；

（4）采用覆盖面层（水泥砂浆或涂料等）。

5.下列属于防止钢筋锈蚀的主要措施有（ABCD）

A.降低水灰比，增加水泥用量，提高混凝土的密实度

B.要有足够的混凝土保护层厚度

C.严格控制氯离子的含量

D.采用覆盖层

6.室内的干燥环境是哪一类环境？（A）

A.一     B.三    C.四    D.五

7.室内的潮湿环境是哪一类环境？（A）

A.一     B.二a    C.二b    D.三

8.房屋的设计使用年限有下列哪些年？（ABCD）

A.5年     B.25年    C.50年    D.100年及以上