1.钢筋的力学性质

1.混凝土中采用的型式有柔性钢筋和（劲性钢筋）。

2.下列牌号属于一级钢的是（ A ）

A.HPB300     B.HRB335    C.HRB400    D.HRB500

3.下列牌号属于二级钢的是（ B ）

A.HPB300     B.HRB335    C.HRB400    D.HRB500

4.下列牌号属于三级钢的是（ C  ）

A.HPB300     B.HRB335    C.HRB400    D.HRB500

5.下列牌号属于四级钢的是（ D ）

A.HPB300     B.HRB335    C.HRB400    D.HRB500

6.对于有明显流幅的热轧钢筋，其屈服强度是按屈服（ C）确定的。

A.上限     B.中限    C.下限    D.都可以

7.对于没有明显流幅或屈服点的预应力钢筋，一般取残余应变（ B ）所对应的应力作为其条件屈服强度标准值。

A.0.1%     B.0.2%    C.0.3%    D.0.4%

8.试阐述钢筋的疲劳现象？

答：钢筋的疲劳是指钢筋在承受重复、周期性的动荷载作用下，经过一定次数后，突然脆性断裂的现象。

9.钢筋的主要连接方式有机械连接、（焊接）和绑扎连接。

10.伸长率越大，钢筋的塑性性能（ B ）。

A.越差     B.越好    C.没有影响

11.普通钢筋根据其屈服强度标准值可以分为（ABCD）？

A.300MPa     B.335MPa    C.400MPa    D.500MPa

12.试阐述钢筋与混凝土为什么能够在一起工作？

答：

（1）混凝土结硬后，钢筋与混凝土之间产生了良好的粘结力，两者牢固地结合在一起，相互传递应力。

（2）钢筋和混凝土的温度线膨胀系数大致相等。

（3）钢筋被混凝土包裹住，从而使钢筋不会因大气的侵蚀而生锈。